ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование материала: Смесь асфальтобетонная плотная мелкозернистая тип В марки II по ГОСТ 9128-2013

	№
	Наименование показателей
	Требование ГОСТ 9128-2013

	1
	Средняя плотность г/см3
	Не нормируется

	2
	Пористость минерального состава, % по объему
	14-19

	3
	Остаточная пористость, % по объему
	2,5-5,0

	4
	Водонасыщение, % по объему
	1,5-4,0

	5
	Пределы прочности при сжатии, Мпа:

При 20˚С, не менее

При 50˚С, не менее

При 0˚С, не менее
	

	
	
	2,2

	
	
	1,0

	
	
	12,0

	6
	Водостойкость, не менее
	0,85

	7
	Сцепление битума с минеральной частью асфальтобетонной смеси
	Соответствие требованиям ГОСТ:

12801, Р28, изм.1


Цена на смесь асфальтобетонную плотную мелкозернистую тип В марки II по ГОСТ 9128-2013, должна быть зафиксирована на 2026 год, с момента заключения договора поставки. 

Потребность «смеси асфальтобетонной» на 2026 год ориентировочно составляет - 1000 тонн.

Условия поставки: Самовывозом, но расположение завода, где производится «смесь асфальтобетонная плотная мелкозернистая тип В марки II по ГОСТ 9128-2013» не должна превышать 25 (двадцать пять) километров от Мясокомбинатского проезда дома 12, г. Чебоксары. 
Расстояние от Мясокомбинатского проезда дома 12, города Чебоксары до завода, где производится «смесь асфальтобетонная» должно рассчитываться по дорогам местного или федерального значения, которые покрыты асфальтом.
      Покупатель вправе не приобретать весь Товар, указанный в Спецификации в случае             отсутствия потребности в Товаре, что не требует уведомления Поставщика и подписания       дополнительных соглашений.

      Требования к безопасности товара: 

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, охраны окружающей среды (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), а также требованиям сертификации, безопасности, лицензирования, если такие требования предъявляются к соответствующим Товарам законодательством Российской Федерации.                                 
